| CAMSpherical Alumina CAM球形氧化铝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用范围广Wide application range 导热性能极佳Excellent thermal conductivity 易于加工Easy to process |  |  |  |  |
| SQA-05 |  |  |  |  |
| 球形氧化铝 |  |  |  |  |
| Spherical Alumina |  |  |  |  |
| 项目 Item |  | 测试标准 Test Standard | 国际单位 Units | 典型值 Typical Value |
| 常规特性 General Properties |  |  |  |  |
| 粒度 ParticleSize (D10) |  | GB/T 19077 | μm | 1.81 |
| 粒度 ParticleSize (D50) |  | GB/T 19077 | μm | 5.37 |
| 粒度 ParticleSize (D90) |  | GB/T 19077 | μm | 12.28 |
| 球化率Rate of Spheroidization |  | GB/T 32661 | % | 97 |
| 真密度True Density |  | YS/T 63.9 | g/cm3 | 3.62 |
| 白度 Whiteness |  | YS/T 469 | - | 91.2 |
| 电导率Electric Conductivity |  | YS/T 704 | us/cm | 15.6 |
| 水分 Moisture |  | GB/T 6284 | % | 0.07 |
| pH |  | GB/T 23769 | - | 7.9 |
| 化学成分Chemical compositions |  |  |  |  |
| Al2O3 |  | GB/T 6609.34 | % | 99.8 |
| Fe2O3 |  | GB/T 6609.1 | % | 0.022 |
| SiO2 |  | GB/T 6609.1 | % | 0.032 |
| Na2O |  | GB/T 6609.1 | % | 0.15 |

注：典型值是指实验测试平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。

Note：The typical value refers to the average data of the experimental test, which is only used for reference in use, not as a product standard.

贮存条件 Storage conditions

储存于阴凉、通风处；远离热源、火种；避免阳光直射；避免淋雨。

Store in a cool, ventilated place; Keep away from heat sources and fires; Avoid direct sunlight; Avoid rain.

若拆包未使用完，请重新封口，避免粉体吸潮，影响使用。

If the unpacking is not used, please re-seal it to avoid moisture absorption by the powder and affect the use.

贮存期：3年。

Shelf life: 3 years.

包装规格 Packing specifications

25kg/包。

25 kg/bag.

天津泽希新材料有限公司  天津滨海高新区塘沽海洋科技园泰山道65号

CMP Advanced Materials Co., Ltd  No.65 TaiShanRoad,Tanggu,BinHai New Area,Tianjin,China

电话/TEL：86 22 23210158  传真/FAX：86 22 23133085